Pos.	Menge     Einheit      Beschreibung	                           E. Preis EUR	Gesamtbetrag

______________________________________________________________________________________

1.0	   1	         Stk.	RBB Aluminium-Aussenfensterbank FBS 40 / FBS 25,

Tropfkante 40 mm / Tropfkante 25 mm, Anschraubkante 25 mm

mit Langloch ca. 4x7 mm,

Ablaufschräge 5 °,

Legierung: EN AW 6060 T66, alternativ

EN AW 6063 T6

Ausladung:		…	mm

Länge:			…	mm

Anodisiert nach DIN 17611-17612 in

E6/EV1

E6/C33

E6/C34

E6/C35

Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis,
				chromatiert nach DIN 50939,
				Schichtstärke min. 70 µ auf der Sichtseite

Farbton: RAL ....

liefern und fachgerecht montieren.

1.1	      1	         Stk.	wetterfeste PE-Schutzfolie auf der Fensterbanklänge

zum Schutz während der Bauphase liefern

1.2             1	Stk.	RBB-Aluminium-Gleitendstück RAG² 40/25, Farbton wie in Position zuvor, 
		jeweils in Ausführung rs/ls liefern und entsprechend den Einbaurichtlinien

der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. fachgerecht montieren.

Die Gleitendstücke müssen so beschaffen sein, dass die thermisch bedingte 			Längenausdehnung der Fensterbank beidseitig aufgenommen und 				ausgeglichen werden kann, dadurch werden Putzrisse vermieden.

1.3	1             Stk.	Halter RAG²-fix zu vorheriger Position in Ausführung rs/ls liefern 
		und fachgerecht montieren. (Empfehlung bei Wandaufbau in Mineralwolle)

1.4             1            Stk.	RAG² Gleitverbinder liefern und fachgerecht als Dehnungsausgleich einbauen.

(ab einer Einzellänge der Fensterbänke ( 3.000 mm sind diese mittels eines 		          RBB-Aluminium-Gleitverbinders zu trennen.)

1.5             1            Stk.	Antidröhnstreifen, selbstklebend, 1.000 mm lang liefern und auf der Unterseite 			zur Geräuschdämmung anbringen (Breite: min. 1/3 der Fensterbankausladung).

Breite: 	30 mm

50 mm

80 mm

130 mm

Summe Pos. 1: